|  | CHEMIL srl | Via Germania 12/14 Padova Tel. 049 8701971 – Fax 049 8701995 E-mail : info@chemil.it Web site: www.chemil.it |
| --- | --- | --- |

# SCHEDA TECNICA

# COPRISCARPE IN TNT+PE MONOUSO NON STERILI CON ELASTICO

# COD.ARTICOLO: 71110HL

# CLASSIFICAZIONE: Dispositivo medico di Classe I non sterile (D.L. n.46/97)

# DESCRIZIONE PRODOTTO: 	COPRISCARPE IN TNT CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN PE ZIGRINATO ANTISCIVOLO. ELASTICO ALLA CAVIGLIA

# SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

# MATERIALE: 	TESSUTO NON TESSUTO (POLIPROPILENE)

# 25 gr/M²

# STRATO DI POLIETILENE ZIGRINATO

# spessore 0,035mm

# DIMENSIONI:	 Altezza 18 cm

Lunghezza 40 cm ± 0,02mm

Apertura superiore 10 cm

Apertura superiore 38 cm (Elastico in tensione max)

COLORI DISPONIBILI:       Bianco/Azzurro

# CONFEZIONAMENTO:       CARTONI DA 500PZ

# Cod. art. 71110HL

# IMBALLO:                            	CARTONI DA 1000 PZ